Ингибирование коррозии черных металлов с применением комплексонов, производных янтарной кислоты

Логинова Е.С.

аспирант

Тверской государственный университет

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: jeniatver@inbox.ru

Сегодня ущерб от коррозии в развитых странах оценивается в 2–4% ВВП, а потери от вышедших из строя металлических конструкций, изделий и оборудования составляют 10–20% годового производства стали [1].

Для борьбы с такими большими потерями металла путем улучшения антикоррозионной стойкости черных металлов и повышения технологичности изготовления изделий из черных металлов нами предложен состав преобразователя ржавчины, позволяющий устранить негативное воздействие входящих в него химических соединений на природную среду [2].

Предложенный праймер-преобразователь коррозии углеродистых сталей содержит раствор ортофосфорной кислоты и оксида цинка в воде, где входящий в его состав галлат основной висмута может быть растворен в 0,1 N растворе динатриевой соли этилендиаминдиянтарной кислоты в воде при следующем соотношении компонентов, г/л: ортофосфорная кислота - 180-240; оксид цинка - 4,2-5,6; галлат основной висмута - 40-80; динатриевая соль этилендиаминдиянтарной кислоты (0,1 N раствор в воде) - 160-320; вода - остальное.

Антикоррозионный состав обеспечивает образование устойчивых координационных соединений с железной основой защищаемых изделий, цинком и висмутом лигандами галло-элагодубильной кислоты и экологически безопасной этилендиаминдиянтарной кислоты. Эти координационные соединения образуют сплошную феррозащитную пленку, которая не подвержена влиянию изменений температуры и не растворяется в органических растворителях.

Созданный состав имеет мировую новизну и серьёзный экономический эффект за счет, как минимум, двукратного увеличения срока службы защищенных металлических изделий.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М.

Список использованной литературы

- Ивановский В.Н. Теоретические основы процесса коррозии нефтепромыслового оборудования // Борьба с коррозией нефтепромыслового оборудования. 2010, №6, С. 4-14.

- Патент РФ на изобретение № 2565170, опубл. 20.10.2015, бюл. № 29. «Способ антикоррозионной обработки поверхности черных металлов» / Никольский В.М., Логинова Е.С., Яковлев А.А.